1.分包名称：包件1

1)标的名称：A4—80g/㎡—白色复印纸—1

2)货物技术参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术参数** | **参数值** | **参数值偏离规则** |
| 1 | 性能 | 定量（g/㎡） | 80g/㎡ | 允许正偏离 |
| 2 | 性能 | 纸张规格 | A4 | 不允许正偏离 |
| 3 | 性能 | 标注净含量（张/包） | 500张/包 | 不允许正偏离 |
| 4 | 性能 | 厚度（μm） | ≥98 | 允许正偏离 |
| 5 | 性能 | 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN） | ≥80 | 允许正偏离 |
| 6 | 性能 | 挺度（恒速弯曲法横向）（mN） | ≥35 | 允许正偏离 |
| 7 | 性能 | 平滑度（反面）（s） | ≥15 | 允许正偏离 |
| 8 | 性能 | 平滑度（正面）（s） | ≥15 | 允许正偏离 |
| 9 | 性能 | 不透明度（%） | ≥88 | 允许正偏离 |
| 10 | 性能 | 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡） | ≤80 | 允许正偏离 |
| 11 | 性能 | 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡） | 0 | 不允许正偏离 |
| 12 | 性能 | 交货水分（%） | 3.5-7.0 | 不允许正偏离 |
| 13 | 外观 | 纸张颜色 | 白色 | 不允许正偏离 |
| 14 | 外观 | 基本尺寸(mm) | 210\*297 | 不允许正偏离 |

2.分包名称：包件2

1)标的名称：A4—80g/㎡—白色复印纸—2

2)货物技术参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术参数** | **参数值** | **参数值偏离规则** |
| 1 | 性能 | 定量（g/㎡） | 80g/㎡ | 允许正偏离 |
| 2 | 性能 | 纸张规格 | A4 | 不允许正偏离 |
| 3 | 性能 | 标注净含量（张/包） | 500张/包 | 不允许正偏离 |
| 4 | 性能 | 厚度（μm） | ≥103 | 允许正偏离 |
| 5 | 性能 | 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN） | ≥100 | 允许正偏离 |
| 6 | 性能 | 挺度（恒速弯曲法横向）（mN） | ≥42 | 允许正偏离 |
| 7 | 性能 | 平滑度（反面）（s） | ≥18 | 允许正偏离 |
| 8 | 性能 | 平滑度（正面）（s） | ≥18 | 允许正偏离 |
| 9 | 性能 | 不透明度（%） | ≥93 | 允许正偏离 |
| 10 | 性能 | 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡） | ≤16 | 允许正偏离 |
| 11 | 性能 | 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡） | 0 | 不允许正偏离 |
| 12 | 性能 | 交货水分（%） | 3.5-7.0 | 不允许正偏离 |
| 13 | 外观 | 纸张颜色 | 白色 | 不允许正偏离 |
| 14 | 外观 | 基本尺寸(mm) | 210\*297 | 不允许正偏离 |

3.分包名称：包件3

1)标的名称：B6—70g/㎡—白色复印纸

2)货物技术参数要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术要求** | **技术参数** | **参数值** | **参数值偏离规则** |
| 1 | 性能 | 定量（g/㎡） | 70g/㎡ | 允许正偏离 |
| 2 | 性能 | 纸张规格 | B6 | 不允许正偏离 |
| 3 | 性能 | 标注净含量（张/包） | 500张/包 | 不允许正偏离 |
| 4 | 性能 | 厚度（μm） | ≥88 | 允许正偏离 |
| 5 | 性能 | 挺度（恒速弯曲法纵向）（mN） | ≥65 | 允许正偏离 |
| 6 | 性能 | 挺度（恒速弯曲法横向）（mN） | ≥26 | 允许正偏离 |
| 7 | 性能 | 平滑度（反面）（s） | ≥15 | 允许正偏离 |
| 8 | 性能 | 平滑度（正面）（s） | ≥15 | 允许正偏离 |
| 9 | 性能 | 不透明度（%） | ≥86 | 允许正偏离 |
| 10 | 性能 | 尘埃度（0.3mm²-1.5mm²）（个/㎡） | ≤80 | 允许正偏离 |
| 11 | 性能 | 尘埃度（＞1.5mm²）（个/㎡） | 0 | 不允许正偏离 |
| 12 | 性能 | 交货水分（%） | 3.5-7.0 | 不允许正偏离 |
| 13 | 外观 | 纸张颜色 | 白色 | 不允许正偏离 |
| 14 | 外观 | 基本尺寸(mm) | 182\*257 | 不允许正偏离 |